| Materiali | Magnetite | Ematite | Scorie a placca cordata | Scorie a calotta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Campioni | VSR41 | VSR42 | VSR43 | VSR51 | VSR52 | VSR53 | VSR54 | VSR55 |
| SiO2 | 12,3 | 14,0 | 15,9 | 17,9 | 20,2 | 15,7 | 18,0 | 15,4 |
| TiO2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 0,1 | 0,2 | 0,1 |
| Al2O3 | 10,6 | 7,6 | 0,7 | 2,6 | 5,4 | 3,2 | 4,5 | 2,9 |
| F2O3 | 69,3 | 66,1 | 80,3 | 31,0 | 27,3 | 31,2 | 34,9 | 36,0 |
| FeO calc | 0,6 | 4,8 | 0,0 | 35,2 | 33,6 | 36,6 | 30,7 | 39,3 |
| MnO | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,2 | 0,5 | 0,4 | 0,2 |
| MgO | 3,0 | 2,4 | 0,6 | 2,0 | 5,3 | 2,2 | 2,0 | 1,2 |
| CaO | 1,7 | 2,2 | 0,1 | 8,6 | 5,5 | 8,1 | 6,3 | 3,2 |
| Na2O | 0,9 | 0,7 | 0,0 | 0,2 | 0,5 | 0,3 | 0,5 | 0,4 |
| K2O | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,9 | 1,2 | 0,9 | 1,4 | 0,8 |
| P2O5 | 1,3 | 1,9 | 0,0 | 0,9 | 0,4 | 1,1 | 1,1 | 0,5 |
| H2O calc | 0,0 | 0,0 | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| CO2 calc | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Totali | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| S |  | 0,01 | 0,70 | 0,06 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,04 |
| Cl | 0,03 | 0,04 |  | 0,01 |  | 0,01 |  |  |
| Sc |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V | 0,02 | 0,02 |  | 0,03 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,01 |
| Cr |  | 0,01 |  | 0,02 |  | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
| Co | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,03 |
| Ni |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cu |  |  |  |  |  | 0,02 | 0,02 | 0,01 |
| Zn |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rb |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sr | 0,02 | 0,02 |  | 0,04 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,01 |
| Y |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zr |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mo | 0,01 |  |  |  |  | 0,01 |  |  |
| Sn | 0,01 | 0,03 |  |  |  |  |  |  |
| Ba |  |  |  | 0,08 | 0,05 | 0,12 | 0,10 | 0,04 |
| La |  | 0,01 | 0,01 |  |  |  |  |  |
| Ce | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 |  | 0,01 |
| Nd |  |  |  |  |  | 0,01 |  |  |
| Hf |  |  |  | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |  |
| Ta |  |  |  |  |  | 0,01 | 0,01 |  |
| W | 0,10 | 0,08 | 0,08 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,01 |
| Totali tracce | 0,23 | 0,27 | 0,84 | 0,31 | 0,20 | 0,37 | 0,31 | 0,17 |

Tab. 1. Minerali e scorie di affinazione: risultati delle analisi chimiche (V. Serneels).