|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Id** | Classe | Munsell | Resistenza | Tatto | Col.Incl | Freq. Incl. | Dim.Incl. | Freq. Vac. | Dim. Vac. |
| **A09** | D    | 10YR 8/3    | tenera    | liscio, polveroso    | bianco | frequenti | piccoli | molto rari    | piccoli    |
| nero | frequenti | piccoli |
| chamotte | rari | medio-piccoli |
| brillante | molto rari | piccoli |
| **A12** | D   | 10YR 7/3   | abb. dura   | ruvido   | brillante | molto frequenti | molto piccoli | rari   | piccoli   |
| nero | abb. frequenti | medio-piccoli |
| bianco | piuttosto rari | piccoli |
| **B01** | S  | 10YR 6/4  | dura  | ruvido, polveroso  | brillante | molto frequenti | piccoli |    |    |
| nero | rari | piccoli |
| **B02** | D  | 7.5YR 7/4  | dura  | liscio, polveroso  | brillante | abb. frequenti | molto piccoli |    |    |
| nero | rari | piccoli |
| **B06** | D | 5YR 6/4 | dura | liscio |   |   |   |   |   |
| **B07** | D | 7.5YR 7/4 | dura | polveroso | brillante | frequenti | piccoli |   |   |
| **B08** | D  | 7.5YR 6/4  | abb. dura  | polveroso  | brillante | frequenti | molto piccoli |    |    |
| nero |   | piccoli |
| **B10** | D   | 7.5YR 7/4   | dura   | abb. liscio, legg. saponoso   | brillante | frequenti | molto piccoli |     |     |
| nero | rari | medio-piccoli |
| bianchi | molto rari |   |
| **B12** | S   | 10YR 6/4   | abb. dura   | ruvido, legg. polveroso   | nero | frequenti | piccoli |     |     |
| bianco/grigiasto | abb. rari | piccoli |
| brillante | rari |   |
| **B14** | D  | 5YR 7/3  | dura  | liscio  | brillante | rari | molto piccoli |    |    |
| nero | rari | molto piccoli |
| **B16** | S  | 5YR 7/3  | dura  | liscio, polveroso  | brillante | frequenti | molto piccoli |    |    |
| grigio/nero | abb. rari | medio-piccoli |
| **B18** | S   | 5YR 7/6   | dura   | liscio, legg. polveroso   | brillante | abb. rari | molto piccoli |     |     |
| bianco/grigiasto | abb. frequenti | medio-piccoli |
| nero | rari | medio-piccoli |
| **B21** | S   | 7.5YR 7/6   | dura   | liscio, polveroso   | brillante | abb. frequenti | molto piccoli |     |     |
| nero | rari | piccoli |
| chamotte |   | molto piccoli |
| **B22** | S | 10YR 6/6 | dura | ruvido | brillante | abb. rari | piccoli |   |   |
|  |      |      |      |      | grigio | abb. rari | medio-piccoli |      |      |
| bianco | rari | medio-piccoli |
| chamotte  | molto frequenti | piccoli |
| **B24** | S | 5YR 6/6 | dura | abb. liscio | nero | abb. frequenti | piccoli |     |     |
| bianco | abb. rari | medio-piccoli |
| brillante | molto frequenti | molto piccoli |
| **B25** | D   | 10YR 7/4   | dura   | ruvido   | nero | frequenti | molto piccoli |     |     |
| brillante | abb. rari | piccoli |
| bianco | rari | piccoli |
| **B26** | D  | 7.5YR 6/6  | dura  | liscio  | brillante | frequenti | piccoli | rari  | medio-grandi  |
| nero | abb. frequenti | grandi |
| **B27** | D  | 7.5YR 7/6  | dura  | liscio, legg. polveroso  | brillante | frequenti | molto piccoli | rari  | medio-piccoli  |
| nero | abb. frequenti | piccoli |
| **B28** | S   | 7.5YR 7/6   | piuttosto tenera   | polveroso   | chamotte | abb. frequenti | medi | abb. frequenti   | variabili   |
| bianco | piuttosto rari | grandi |
| brillante | abb. frequenti | medio-piccoli |
| **B29** | S    | 7.5YR 7/6    | dura    | ruvido    | brillante | molto frequenti | piccoli | abb. frequenti    | medio-piccoli    |
| nero | molto frequenti | medio-piccoli |
| grigio | abb. frequenti | medio-piccoli |
| bianco | abb. frequenti | medio-grandi |
| **C02** | D  | 5YR 6/8  | dura  | abb. liscio, polveroso  | brillante | molto frequenti | molto piccoli |    |    |
| nero | rari | medi |
| **C03** | D | 2.5YR 6/6 | dura | liscio, legg. saponoso | brillante | rari | molto piccoli |   |   |
| **C05** | D | 2.5YR 6/6 | dura | liscio, polveroso | brillante | frequenti | piccoli |   |   |
|  |    |    |    |    | nero | abb. rari | piccoli |    |    |
| bianco | rari | piccoli |
| **C06** | D   | 5YR 7/4   | dura   | ruvido, legg. polveroso   | brillante | rari | piccoli |     |     |
| grigio/nero | frequenti | medio-piccoli |
| chamotte | frequenti | medio-piccoli |
| **C07** | D    | 5YR 6/6    | dura    | polveroso    | brillante | frequenti | molto piccoli |      |      |
| bianco/grigiasto | frequenti | medio-piccoli |
| nero | abb. frequenti | piccoli |
| chamotte | abb. frequenti | piccoli |
| **C08** | D  | 5YR 7/6  | dura  | liscio, legg. polverso  | brillante | molto frequenti | molto piccoli |    |    |
| grigio | frequenti | piccoli |
| **C12** | S   | 5YR 5/8   | dura   | ruvido, legg. polveroso   | beige | abb. frequenti | molto piccoli | abb. rari   | medio-piccoli   |
| grigio | frequenti | medio-piccoli |
| nero | abb. rari | piccoli |
| **C13** | S   | 7.5YR 6/6   | dura   | liscio, polveroso   | bianco | frequenti | medio-grandi | frequenti   | medi-grandi   |
| brillante | abb. rari | piccoli |
| grigio/nero | rari | medio-piccoli |
| **C14** | S   | 5YR 6/8   | tenera   | liscio, polveroso   | brillante | molto frequenti | molto piccoli | rari   | piccoli   |
| bianco | abb. frequenti | molto piccoli |
| nero | abb. rari | piccoli |
| **C15** | S    | 5YR 6/8    | dura    | liscio, polveroso    | brillante | molto frequenti | molto piccoli | rari    | piccoli    |
| nero | abb. rari | grandi |
| chamotte | rari | medio-piccoli |
| bianco | rari | piccoli |
| **D01** | G   | 2.5YR 5/8   | dura   | molto ruvido, polveroso   | beige | rari | piccoli |     |     |
| nero | frequenti | medio-grandi |
| bianco | frequenti | medio-grandi |
| **D02** | S   | 2.5YR 5/6   | dura   | ruvido, legg. polveroso   | nero | rari | piccoli |     |     |
| bianco | molto frequenti | medio-piccoli |
| brillante | rari | medio-piccoli |
| **D03** | S   | 5YR 6/8   | dura   | ruvido, polveroso   | brillante | molto frequenti | piccoli |     |     |
| grigio/nero | frequenti | piccoli |
| bianco | abb. rari | piccoli |
| **D04** | S   | 2.5YR 6/8   | dura   | molto ruvido   | brillante | molto frequenti | molto piccoli |     |     |
| nero | frequenti | piccoli |
| bianco | rari | medio-grandi |
| **D05** | G   | 5YR 5/6   | dura   | ruvido   | brillante | frequenti | medio-piccoli |     |     |
| bianco | molto frequenti | medio-grandi |
| nero | rari | piccoli |
| **D06** | G    | 5YR 5/6    | dura    | ruvido, legg. polveroso    | brillante | frequenti | piccoli |      |      |
| nero | frequenti | medio-grandi |
| bianco | abb. frequenti | grandi |
| chamotte | frequenti | medio-grandi |
| **D07** | S    | 5YR 5/6    | dura    | ruvido, legg. polveroso    | brillante | abb. rari | piccoli |      |      |
| nero | frequenti | medio-piccoli |
| bianco | frequenti | medio-piccoli |
| chamotte |   | medio-piccoli |
| **D10** | S    | 5YR 6/8    |      | ruvido, polveroso    | brillante | molto frequenti | piccoli |      |      |
| nero | abb. frequenti | piccoli |
| bianco | rari | piccoli |
| grigio | rari | grandi |
| **D11** | G    | 5YR 6/8    | abb. dura    | ruvido, legg. polveroso    | bianco | molto frequenti | medio-grandi |      |      |
| grigio | molto frequenti | medio-grandi |
| nero | frequenti | medio-grandi |
| chamotte | rari |   |
| **D12** | S    | 2.5YR 5/8    | abb. dura    | ruvido, polveroso    | brillante | abb. frequenti | piccoli |      |      |
| grigio/nero | frequenti | medio-piccoli |
| bianco | abb. frequenti | medi |
| chamotte | abb. rari | medio-piccoli |
| **D13** | G    | 5YR 6/6    | abb. dura    | polveroso    | brillante | abb. frequenti | molto piccoli |      |      |
| nero | frequenti | medio-grandi |
| bianco | frequenti | medio-grandi |
| chamotte | abb. rari | piccoli |
| **D14** | S  | 2.5YR 6/6  | dura  | legg. polveroso  | brillante | molto frequenti | molto piccoli |    |    |
| bianco | rari | piccoli |
| **D15** | G    | 5YR 6/6    | abb. dura    | molto ruvido, polveroso    | bianco/grigiasto | molto frequenti | medi |      |      |
| nero | abb. rari | medi |
| brillante | abb. frequenti | piccoli |
| chamotte | rari |   |
| **D16** | S   | 2.5YR 5/6   | dura   | legg. polveroso   | beige | molto frequenti | molto piccoli |     |     |
| nero | abb. frequenti | piccoli |
| chamotte | abb. frequenti | medio-piccoli |
| **D18** | G   | 10R 5/8   | dura   | ruvido   | brillante | molto frequenti | medio-piccoli |     |     |
| nero | frequenti | medi |
| bianco | rari | medio-grandi |
| **D19** | G   | 5YR 5/4   | abb. dura   | ruvido, legg. polveroso   | brillante | molto frequenti | molto piccoli |     |     |
| grigio | molto frequenti | medio-piccoli |
| bianco/grigiasto | molto frequenti | medio-piccoli |
| **D21** | G  | 5YR 5/6  | abb. dura  | ruvido, polveroso  | brillante | frequenti | medio-piccoli |    |    |
| nero | frequenti | medio-piccoli |
| **D22** | G   | 2.5YR 4/8   | abb. dura   | ruvido, polveroso   | bianco/grigiasto | molto frequenti | medio-grandi |     |     |
| nero | abb. frequenti | medi |
| brillante | abb. frequenti | molto piccoli |
| **E01** | S  | 7.5YR 5/4  | dura  | ruvido, polveroso  | brillante | frequenti | piccoli |    |    |
| grigio/nero | frequenti | medio-piccoli |
| **E02** | S   | 5YR 5/4   | dura   | ruvido, legg. polveroso   | brillante | frequenti | molto piccoli |     |     |
| nero | frequenti | piccoli |
| bianco | frequenti | piccoli |
| **E03** | S   | 7.5YR 5/4   | dura   | ruvido   | brillante | molto frequenti | molto piccoli |     |     |
| nero | piuttosto rari | medio-piccoli |
| bianco | molto rari | piccoli |
| **E04** | S  | 7.5YR 5/2  | dura  | ruvido, polveroso  | brillante | molto frequenti | molto piccoli |    |    |
| nero | frequenti | piccoli |
| **E05** | G  | 7.5YR N 4/  | dura  | ruvido  | bianco | frequenti | medio-piccoli |    |    |
| brillante | frequenti | medio-grandi |
| **E06** | S  | 7.5YR N 5/  | dura  | poco ruvido  | brillante | molto frequenti | piccoli |    |    |
| nero | abb. frequenti | piccoli |
| **E07** | S   | 7.5YR 4/2   | dura   | ruvido, polveroso   | brillante | molto frequenti | medio-piccoli |     |     |
| nero | frequenti | piccoli |
| bianco | rari | medio-piccoli |
| **E09** | G    | 5YR 5/4    | dura    | abb. liscio    | brillante | frequenti | piccoli |      |      |
| bianco | frequenti | piccoli |
| nero | abb. frequenti | piccoli |
| chamotte | rari | medio-piccoli |
| **E11** | G   | 5YR 6/4   | dura   | abb. liscio, legg. polveroso   | bianco | molto frequenti | medio-piccoli |     |     |
| brillante | rari | piccoli |
| chamotte | molto frequenti | medi |
| **E12** | G    | 5YR 5/2    | molto dura    | ruvido, compatto    | bianco | frequenti | piccoli |      |      |
| grigio/nero | molto frequenti | medio-piccoli |
| brillante | abb. rari | piccoli |
| chamotte | rari | piccoli |
| **E13** | G   | 5YR 5/2   | dura   | ruvido, compatto   | bianco | molto frequenti | medio-piccoli |  |     |
| brillante | molto rari | molto piccoli |
| nero | rari | piccoli |
| **E16** | G   | 5YR 3/3   | dura   | ruvido   | bianco | molto frequenti | medio-piccoli |     |     |
| brillante | rari | piccoli |
| nero | abb. rari | medio-piccoli |
| **E17** | S   | 7.5YR 5/6   | abb. dura   | ruvido   | brillante | molto frequenti | molto piccoli |     |     |
| nero | abb. frequenti | piccoli |
| bianco/grigiasto | abb. rari | piccoli |
| **E18** | G    | 5YR 5/6    | dura    | ruvido    | grigio | molto frequenti | grandi |      |      |
| nero | frequenti | medio-grandi |
| bianco | frequenti | medio-grandi |
| brillante | abb. frequenti | piccoli |
| **E20** | G   | 10YR 6/6   | abb. dura   | ruvido, polveroso   | bianco/grigiasto | molto frequenti | medi |     |     |
| brillante | frequenti | molto piccoli |
| nero | abb. frequenti | piccoli |
| **E21** | G    | 5YR 5/6    | dura    | abb. ruvido    | bianco | piuttosto rari | grandi | piuttosto frequenti    | grandi    |
| grigio | abb. frequenti | medio-grandi |
| brillante | molto frequenti | piccoli |
| marrone scuro | molto frequenti | medio-piccoli |
| **F01** | D | 2.5YR 6/6 | dura | liscio | brillante | molto frequenti | molto piccoli | rari | molto piccoli |
| **F02** | D | 5YR 7/6 | dura | saponoso |   |   |   | rari | piccoli |
| **F03** | D   | 2.5Y 6/8   | dura   | abb. ruvido   | brillante | rari | molto piccoli |     |     |
| neri | rari | piccoli |
| bianco | molto frequenti | molto piccoli |
| **F05** | D     | 2.5YR 6/8     | dura     | polveroso     | nero | frequenti | molto piccoli |     |       |
| grigio | abb. frequenti | medi |
| brillante | piuttosto frequenti | molto piccoli |
| bianco | rari | medi |
| marrone scuro | molto rari | medio-grandi |
| **F06** | D   | 2.5YR 6/6   | dura   | legg. polveroso   | bianco | molto frequenti | piccoli | piuttosto rari   | piccoli   |
| nero | rari | medio-piccoli |
| brillante | molto rari | molto piccoli |
| **F07** | D   | 5YR 7/6   | dura   | poco ruvido   | nero | abb. rari | piccoli |     |     |
| grigio | abb. frequenti | medio-piccoli |
| brillante | abb. frequenti | molto piccoli |
| **F08** | D   | 5YR 6/6   | dura   | abb. ruvido   | brillante | abb. frequenti | medio-piccoli |     |     |
| marrone scuro | abb. rari | medio-piccoli |
| nero | rari | piccoli |
| **F09** | D  | 5YR 6/6  | abb. dura  | polveroso  | brillante | abb. frequenti | molto piccoli | rari  | medio-piccoli  |
| nero | rari | medi |
| **F10** | D  | 5YR 8/2  | dura  | legg. polveroso  | brillante | abb. frequenti | molto piccoli |    |    |
| marrone scuro | rari | medi |
| **F11** | D   | 5YR 7/4   | dura   | molto polveroso   | marrone scuro | abb. rari | piccoli | rari   | piccoli   |
| arancione | molto rari | medi |
| brillante | molto rari | molto piccoli |
| **F12** | D  | 5YR 7/2  | dura  | legg. saponoso  | arancione | molto rari | piccoli | rari  | molto piccoli  |
| brillante | piuttosto rari | molto piccoli |
| **F13** | S   | 7.5YR 6/4   | dura   | piuttosto ruvido   | bianco | abb. frequenti | grandi | piuttosto rari   | piccoli   |
| nero | abb. frequenti | piccoli |
| marrone scuro | molto rari | piccoli |
| **F14** | D   | 10YR 7/2   | dura   | abb. ruvido   | nero | abb. frequenti | piccoli |     |     |
| marrone chiaro | piuttosto frequenti | molto piccoli |
| brillante | molto frequenti | molto piccoli |
| **F15** | D  | 5YR 6/4  | dura  | legg. polveroso  | brillante | rari | molto piccoli | molto rari  | molto piccoli  |
| bianco | molto rari | piccoli |