|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Id** | Classe | Munsell | Resistenza | Tatto | Col.Incl | Freq. Incl. | Dim.Incl. | Freq. Vac. | Dim. Vac. |
| **A09** | D | 10YR 8/3 | tenera | liscio, polveroso | bianco | frequenti | piccoli | molto rari | piccoli |
| nero | frequenti | piccoli |
| chamotte | rari | medio-piccoli |
| brillante | molto rari | piccoli |
| **A12** | D | 10YR 7/3 | abb. dura | ruvido | brillante | molto frequenti | molto piccoli | rari | piccoli |
| nero | abb. frequenti | medio-piccoli |
| bianco | piuttosto rari | piccoli |
| **B01** | S | 10YR 6/4 | dura | ruvido, polveroso | brillante | molto frequenti | piccoli |  |  |
| nero | rari | piccoli |
| **B02** | D | 7.5YR 7/4 | dura | liscio, polveroso | brillante | abb. frequenti | molto piccoli |  |  |
| nero | rari | piccoli |
| **B06** | D | 5YR 6/4 | dura | liscio |  |  |  |  |  |
| **B07** | D | 7.5YR 7/4 | dura | polveroso | brillante | frequenti | piccoli |  |  |
| **B08** | D | 7.5YR 6/4 | abb. dura | polveroso | brillante | frequenti | molto piccoli |  |  |
| nero |  | piccoli |
| **B10** | D | 7.5YR 7/4 | dura | abb. liscio, legg. saponoso | brillante | frequenti | molto piccoli |  |  |
| nero | rari | medio-piccoli |
| bianchi | molto rari |  |
| **B12** | S | 10YR 6/4 | abb. dura | ruvido, legg. polveroso | nero | frequenti | piccoli |  |  |
| bianco/grigiasto | abb. rari | piccoli |
| brillante | rari |  |
| **B14** | D | 5YR 7/3 | dura | liscio | brillante | rari | molto piccoli |  |  |
| nero | rari | molto piccoli |
| **B16** | S | 5YR 7/3 | dura | liscio, polveroso | brillante | frequenti | molto piccoli |  |  |
| grigio/nero | abb. rari | medio-piccoli |
| **B18** | S | 5YR 7/6 | dura | liscio, legg. polveroso | brillante | abb. rari | molto piccoli |  |  |
| bianco/grigiasto | abb. frequenti | medio-piccoli |
| nero | rari | medio-piccoli |
| **B21** | S | 7.5YR 7/6 | dura | liscio, polveroso | brillante | abb. frequenti | molto piccoli |  |  |
| nero | rari | piccoli |
| chamotte |  | molto piccoli |
| **B22** | S | 10YR 6/6 | dura | ruvido | brillante | abb. rari | piccoli |  |  |
|  |  |  |  |  | grigio | abb. rari | medio-piccoli |  |  |
| bianco | rari | medio-piccoli |
| chamotte | molto frequenti | piccoli |
| **B24** | S | 5YR 6/6 | dura | abb. liscio | nero | abb. frequenti | piccoli |  |  |
| bianco | abb. rari | medio-piccoli |
| brillante | molto frequenti | molto piccoli |
| **B25** | D | 10YR 7/4 | dura | ruvido | nero | frequenti | molto piccoli |  |  |
| brillante | abb. rari | piccoli |
| bianco | rari | piccoli |
| **B26** | D | 7.5YR 6/6 | dura | liscio | brillante | frequenti | piccoli | rari | medio-grandi |
| nero | abb. frequenti | grandi |
| **B27** | D | 7.5YR 7/6 | dura | liscio, legg. polveroso | brillante | frequenti | molto piccoli | rari | medio-piccoli |
| nero | abb. frequenti | piccoli |
| **B28** | S | 7.5YR 7/6 | piuttosto tenera | polveroso | chamotte | abb. frequenti | medi | abb. frequenti | variabili |
| bianco | piuttosto rari | grandi |
| brillante | abb. frequenti | medio-piccoli |
| **B29** | S | 7.5YR 7/6 | dura | ruvido | brillante | molto frequenti | piccoli | abb. frequenti | medio-piccoli |
| nero | molto frequenti | medio-piccoli |
| grigio | abb. frequenti | medio-piccoli |
| bianco | abb. frequenti | medio-grandi |
| **C02** | D | 5YR 6/8 | dura | abb. liscio, polveroso | brillante | molto frequenti | molto piccoli |  |  |
| nero | rari | medi |
| **C03** | D | 2.5YR 6/6 | dura | liscio, legg. saponoso | brillante | rari | molto piccoli |  |  |
| **C05** | D | 2.5YR 6/6 | dura | liscio, polveroso | brillante | frequenti | piccoli |  |  |
|  |  |  |  |  | nero | abb. rari | piccoli |  |  |
| bianco | rari | piccoli |
| **C06** | D | 5YR 7/4 | dura | ruvido, legg. polveroso | brillante | rari | piccoli |  |  |
| grigio/nero | frequenti | medio-piccoli |
| chamotte | frequenti | medio-piccoli |
| **C07** | D | 5YR 6/6 | dura | polveroso | brillante | frequenti | molto piccoli |  |  |
| bianco/grigiasto | frequenti | medio-piccoli |
| nero | abb. frequenti | piccoli |
| chamotte | abb. frequenti | piccoli |
| **C08** | D | 5YR 7/6 | dura | liscio, legg. polverso | brillante | molto frequenti | molto piccoli |  |  |
| grigio | frequenti | piccoli |
| **C12** | S | 5YR 5/8 | dura | ruvido, legg. polveroso | beige | abb. frequenti | molto piccoli | abb. rari | medio-piccoli |
| grigio | frequenti | medio-piccoli |
| nero | abb. rari | piccoli |
| **C13** | S | 7.5YR 6/6 | dura | liscio, polveroso | bianco | frequenti | medio-grandi | frequenti | medi-grandi |
| brillante | abb. rari | piccoli |
| grigio/nero | rari | medio-piccoli |
| **C14** | S | 5YR 6/8 | tenera | liscio, polveroso | brillante | molto frequenti | molto piccoli | rari | piccoli |
| bianco | abb. frequenti | molto piccoli |
| nero | abb. rari | piccoli |
| **C15** | S | 5YR 6/8 | dura | liscio, polveroso | brillante | molto frequenti | molto piccoli | rari | piccoli |
| nero | abb. rari | grandi |
| chamotte | rari | medio-piccoli |
| bianco | rari | piccoli |
| **D01** | G | 2.5YR 5/8 | dura | molto ruvido, polveroso | beige | rari | piccoli |  |  |
| nero | frequenti | medio-grandi |
| bianco | frequenti | medio-grandi |
| **D02** | S | 2.5YR 5/6 | dura | ruvido, legg. polveroso | nero | rari | piccoli |  |  |
| bianco | molto frequenti | medio-piccoli |
| brillante | rari | medio-piccoli |
| **D03** | S | 5YR 6/8 | dura | ruvido, polveroso | brillante | molto frequenti | piccoli |  |  |
| grigio/nero | frequenti | piccoli |
| bianco | abb. rari | piccoli |
| **D04** | S | 2.5YR 6/8 | dura | molto ruvido | brillante | molto frequenti | molto piccoli |  |  |
| nero | frequenti | piccoli |
| bianco | rari | medio-grandi |
| **D05** | G | 5YR 5/6 | dura | ruvido | brillante | frequenti | medio-piccoli |  |  |
| bianco | molto frequenti | medio-grandi |
| nero | rari | piccoli |
| **D06** | G | 5YR 5/6 | dura | ruvido, legg. polveroso | brillante | frequenti | piccoli |  |  |
| nero | frequenti | medio-grandi |
| bianco | abb. frequenti | grandi |
| chamotte | frequenti | medio-grandi |
| **D07** | S | 5YR 5/6 | dura | ruvido, legg. polveroso | brillante | abb. rari | piccoli |  |  |
| nero | frequenti | medio-piccoli |
| bianco | frequenti | medio-piccoli |
| chamotte |  | medio-piccoli |
| **D10** | S | 5YR 6/8 |  | ruvido, polveroso | brillante | molto frequenti | piccoli |  |  |
| nero | abb. frequenti | piccoli |
| bianco | rari | piccoli |
| grigio | rari | grandi |
| **D11** | G | 5YR 6/8 | abb. dura | ruvido, legg. polveroso | bianco | molto frequenti | medio-grandi |  |  |
| grigio | molto frequenti | medio-grandi |
| nero | frequenti | medio-grandi |
| chamotte | rari |  |
| **D12** | S | 2.5YR 5/8 | abb. dura | ruvido, polveroso | brillante | abb. frequenti | piccoli |  |  |
| grigio/nero | frequenti | medio-piccoli |
| bianco | abb. frequenti | medi |
| chamotte | abb. rari | medio-piccoli |
| **D13** | G | 5YR 6/6 | abb. dura | polveroso | brillante | abb. frequenti | molto piccoli |  |  |
| nero | frequenti | medio-grandi |
| bianco | frequenti | medio-grandi |
| chamotte | abb. rari | piccoli |
| **D14** | S | 2.5YR 6/6 | dura | legg. polveroso | brillante | molto frequenti | molto piccoli |  |  |
| bianco | rari | piccoli |
| **D15** | G | 5YR 6/6 | abb. dura | molto ruvido, polveroso | bianco/grigiasto | molto frequenti | medi |  |  |
| nero | abb. rari | medi |
| brillante | abb. frequenti | piccoli |
| chamotte | rari |  |
| **D16** | S | 2.5YR 5/6 | dura | legg. polveroso | beige | molto frequenti | molto piccoli |  |  |
| nero | abb. frequenti | piccoli |
| chamotte | abb. frequenti | medio-piccoli |
| **D18** | G | 10R 5/8 | dura | ruvido | brillante | molto frequenti | medio-piccoli |  |  |
| nero | frequenti | medi |
| bianco | rari | medio-grandi |
| **D19** | G | 5YR 5/4 | abb. dura | ruvido, legg. polveroso | brillante | molto frequenti | molto piccoli |  |  |
| grigio | molto frequenti | medio-piccoli |
| bianco/grigiasto | molto frequenti | medio-piccoli |
| **D21** | G | 5YR 5/6 | abb. dura | ruvido, polveroso | brillante | frequenti | medio-piccoli |  |  |
| nero | frequenti | medio-piccoli |
| **D22** | G | 2.5YR 4/8 | abb. dura | ruvido, polveroso | bianco/grigiasto | molto frequenti | medio-grandi |  |  |
| nero | abb. frequenti | medi |
| brillante | abb. frequenti | molto piccoli |
| **E01** | S | 7.5YR 5/4 | dura | ruvido, polveroso | brillante | frequenti | piccoli |  |  |
| grigio/nero | frequenti | medio-piccoli |
| **E02** | S | 5YR 5/4 | dura | ruvido, legg. polveroso | brillante | frequenti | molto piccoli |  |  |
| nero | frequenti | piccoli |
| bianco | frequenti | piccoli |
| **E03** | S | 7.5YR 5/4 | dura | ruvido | brillante | molto frequenti | molto piccoli |  |  |
| nero | piuttosto rari | medio-piccoli |
| bianco | molto rari | piccoli |
| **E04** | S | 7.5YR 5/2 | dura | ruvido, polveroso | brillante | molto frequenti | molto piccoli |  |  |
| nero | frequenti | piccoli |
| **E05** | G | 7.5YR N 4/ | dura | ruvido | bianco | frequenti | medio-piccoli |  |  |
| brillante | frequenti | medio-grandi |
| **E06** | S | 7.5YR N 5/ | dura | poco ruvido | brillante | molto frequenti | piccoli |  |  |
| nero | abb. frequenti | piccoli |
| **E07** | S | 7.5YR 4/2 | dura | ruvido, polveroso | brillante | molto frequenti | medio-piccoli |  |  |
| nero | frequenti | piccoli |
| bianco | rari | medio-piccoli |
| **E09** | G | 5YR 5/4 | dura | abb. liscio | brillante | frequenti | piccoli |  |  |
| bianco | frequenti | piccoli |
| nero | abb. frequenti | piccoli |
| chamotte | rari | medio-piccoli |
| **E11** | G | 5YR 6/4 | dura | abb. liscio, legg. polveroso | bianco | molto frequenti | medio-piccoli |  |  |
| brillante | rari | piccoli |
| chamotte | molto frequenti | medi |
| **E12** | G | 5YR 5/2 | molto dura | ruvido, compatto | bianco | frequenti | piccoli |  |  |
| grigio/nero | molto frequenti | medio-piccoli |
| brillante | abb. rari | piccoli |
| chamotte | rari | piccoli |
| **E13** | G | 5YR 5/2 | dura | ruvido, compatto | bianco | molto frequenti | medio-piccoli |  |  |
| brillante | molto rari | molto piccoli |
| nero | rari | piccoli |
| **E16** | G | 5YR 3/3 | dura | ruvido | bianco | molto frequenti | medio-piccoli |  |  |
| brillante | rari | piccoli |
| nero | abb. rari | medio-piccoli |
| **E17** | S | 7.5YR 5/6 | abb. dura | ruvido | brillante | molto frequenti | molto piccoli |  |  |
| nero | abb. frequenti | piccoli |
| bianco/grigiasto | abb. rari | piccoli |
| **E18** | G | 5YR 5/6 | dura | ruvido | grigio | molto frequenti | grandi |  |  |
| nero | frequenti | medio-grandi |
| bianco | frequenti | medio-grandi |
| brillante | abb. frequenti | piccoli |
| **E20** | G | 10YR 6/6 | abb. dura | ruvido, polveroso | bianco/grigiasto | molto frequenti | medi |  |  |
| brillante | frequenti | molto piccoli |
| nero | abb. frequenti | piccoli |
| **E21** | G | 5YR 5/6 | dura | abb. ruvido | bianco | piuttosto rari | grandi | piuttosto frequenti | grandi |
| grigio | abb. frequenti | medio-grandi |
| brillante | molto frequenti | piccoli |
| marrone scuro | molto frequenti | medio-piccoli |
| **F01** | D | 2.5YR 6/6 | dura | liscio | brillante | molto frequenti | molto piccoli | rari | molto piccoli |
| **F02** | D | 5YR 7/6 | dura | saponoso |  |  |  | rari | piccoli |
| **F03** | D | 2.5Y 6/8 | dura | abb. ruvido | brillante | rari | molto piccoli |  |  |
| neri | rari | piccoli |
| bianco | molto frequenti | molto piccoli |
| **F05** | D | 2.5YR 6/8 | dura | polveroso | nero | frequenti | molto piccoli |  |  |
| grigio | abb. frequenti | medi |
| brillante | piuttosto frequenti | molto piccoli |
| bianco | rari | medi |
| marrone scuro | molto rari | medio-grandi |
| **F06** | D | 2.5YR 6/6 | dura | legg. polveroso | bianco | molto frequenti | piccoli | piuttosto rari | piccoli |
| nero | rari | medio-piccoli |
| brillante | molto rari | molto piccoli |
| **F07** | D | 5YR 7/6 | dura | poco ruvido | nero | abb. rari | piccoli |  |  |
| grigio | abb. frequenti | medio-piccoli |
| brillante | abb. frequenti | molto piccoli |
| **F08** | D | 5YR 6/6 | dura | abb. ruvido | brillante | abb. frequenti | medio-piccoli |  |  |
| marrone scuro | abb. rari | medio-piccoli |
| nero | rari | piccoli |
| **F09** | D | 5YR 6/6 | abb. dura | polveroso | brillante | abb. frequenti | molto piccoli | rari | medio-piccoli |
| nero | rari | medi |
| **F10** | D | 5YR 8/2 | dura | legg. polveroso | brillante | abb. frequenti | molto piccoli |  |  |
| marrone scuro | rari | medi |
| **F11** | D | 5YR 7/4 | dura | molto polveroso | marrone scuro | abb. rari | piccoli | rari | piccoli |
| arancione | molto rari | medi |
| brillante | molto rari | molto piccoli |
| **F12** | D | 5YR 7/2 | dura | legg. saponoso | arancione | molto rari | piccoli | rari | molto piccoli |
| brillante | piuttosto rari | molto piccoli |
| **F13** | S | 7.5YR 6/4 | dura | piuttosto ruvido | bianco | abb. frequenti | grandi | piuttosto rari | piccoli |
| nero | abb. frequenti | piccoli |
| marrone scuro | molto rari | piccoli |
| **F14** | D | 10YR 7/2 | dura | abb. ruvido | nero | abb. frequenti | piccoli |  |  |
| marrone chiaro | piuttosto frequenti | molto piccoli |
| brillante | molto frequenti | molto piccoli |
| **F15** | D | 5YR 6/4 | dura | legg. polveroso | brillante | rari | molto piccoli | molto rari | molto piccoli |
| bianco | molto rari | piccoli |